- Спецификация продукта*

- Типром К

- Гидрофобизатор кремнийорганический

ТУ 2229-121-32478306-2004

## Описание продукта

Концентрат кремнийорганической эмульсии.

Рекомендуемые поверхности обработки

Для поверхностной обработки строительных конструкций из керамического и силикатного кирпича, бетона, ячеистого бетона, штукатурки, шифера,  дерева, природного камня и других строительных материалов минерального происхождения с целью защиты от проникновения воды.

Особенности продукта

- не обладает запахом, что позволяет использовать его внутри помещений во время их эксплуатации;

- допускается нанесение на  влажную поверхность;

- экономически выгоден при транспортировке на дальние расстояния.

Свойства продукта

-  не изменяет внешний вид обработанного материала;

- увеличивает атмосферостойкость  и коррозионную стойкость материалов;

- препятствует появлению повторных высолов;

- увеличивает стойкость к воздействию щелочей и слабых кислот;

- практически не снижает газо- и воздухопроницаемость;

- устраняет капиллярный подсос в конструкциях, расположенных ниже уровня земли;

- препятствует обледенению и загрязнению поверхности;

- проникает внутрь обрабатываемого материала на глубину до 10 мм (в зависимости от пористости материала);

-  срок службы покрытия не менее 10 лет.

Способ применения

Для приготовления рабочей смеси необходимо перемешать концентрат эмульсии, затем развести водой в соотношении: 3 части воды на 1 часть «Типром К».

Равномерно наносить на чистую поверхность при помощи кисти, валика, распылителя в несколько слоев (с интервалом не более 10 минут) до полного насыщения поверхности при температуре окружающего воздуха от +50С до +300С.

Водозащитный эффект наступает в течение 24 часов.

Расход готового к применению раствора

150-300 мл/м2 – в зависимости от пористости обрабатываемой поверхности.

- Технические показатели качества

- Водонепроницаемость, мм вод.ст., 	50

## Упаковка

## Полиэтиленовые канистры 1 и 5 литров.

## Хранение и транспортировка

Cледует хранить в сухих помещениях при положительной температуре до 30°С, вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения - 6 мес.

Допускается перевозка всеми видами транспорта при t от 0°С до +35°С.

## Меры безопасности

Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки. При попадании в глаза промыть водой. Беречь от детей и животных. Неадсорбирующие поверхности (окна, пластик, металл) и растения защищать от попадания.

* Спецификация разработана 25.03.2014г.

Характеристики продукта конкретной партии могут отличаться от указанных в данной Спецификации. Ознакомиться с актуальной информацией и гарантиями нашего предприятия относительно качества товара Вы можете по тел.: +7 (495) 740-63-31