- Спецификация продукта Типром У

#### Гидрофобизатор кремнийорганический глубокого проникновения

ТУ 2229-112-32478306-2004

Описание продукта

Готовый к применению состав, представляющий собой смесь силанов и силоксанов в органическом растворителе.

Рекомендуемые поверхности обработки

Для поверхностной обработки строительных конструкций из керамического и силикатного кирпича, бетона, ячеистого бетона, штукатурки, тротуарной плитки**, шифера,  дерева, природного камня и других строительных материалов минерального происхождения с целью защиты от проникновения воды.

Особенности продукта

- рекомендован для внутренних и наружных работ;

- допускается нанесение на  влажную поверхность.

Свойства продукта

-  не изменяет внешний вид обработанного материала;

- увеличивает атмосферостойкость  и коррозионную стойкость материалов;

- препятствует появлению повторных высолов;

- увеличивает стойкость к воздействию щелочей и слабых кислот;

- практически не снижает газо- и воздухопроницаемость;

- устраняет капиллярный подсос в конструкциях, расположенных ниже уровня земли;

- обработка тротуарной плитки резко снижает сцепление льда с минеральной поверхностью, что значительно облегчает процесс очистки от наледи;

- проникает внутрь обрабатываемого материала на глубину до 35 мм (в зависимости от пористости материала);

-  срок службы покрытия не менее10 лет.

Способ применения

Наносить на чистую поверхность, равномерно при помощи кисти, валика, распылителя в несколько слоев (с интервалом не более 10 минут), до полного насыщения поверхности при температуре от  -200C до +30 оС.

Водозащитный эффект наступает в течение 24 часов.

Расход материала

150 – 350 мл/м2 -  в зависимости от пористости обрабатываемой поверхности.

### Технические показатели качества

Водонепроницаемость, мм вод.ст.            120

## Упаковка

Полиэтиленовые канистры 1 и 5 литров.

## Хранение и транспортировка

## Cледует хранить в сухих помещениях при температуре от -200C до +30°С, вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения - 12 мес.

## Допускается перевозка всеми видами транспорта при t от -20°С до +30°С.

## Меры безопасности

Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки. При попадании в глаза промыть водой. Беречь от детей и животных. Неадсорбирующие поверхности (окна, пластик, металл) и растения защищать от попадания.

* Спецификация разработана 25.03.2014г.

Характеристики продукта конкретной партии могут отличаться от указанных в данной Спецификации. Ознакомиться с актуальной информацией и гарантиями нашего предприятия относительно качества товара Вы можете по тел.: +7 (495) 740-63-31

**Типром У не рекомендован для горизонтальных мелкопористых поверхностей (клинкерная плитка и пр.), длительное время находящихся в контакте с водой.

Характер пористости материала можно косвенно определить путем простого обрызгивания поверхности водой. Если по истечению 2-х минут нанесенные капли полностью впитываются, то поверхность  не относится к мелкопористой.